# Технические данные                                        Клёкнер Пентапласт

Пленки из твёрдого ПВХ:  PRNTAPRINT

Цвет: согласно запросу покупателя

Поверхность: матовая, глянцевая, тисненная

Эти каландрированные плёнки из твердого ПВХ произведены без пластификаторов. Они отвечают требованиям по содержанию тяжелых металлов в соответствии с ЕС-Директивой 94/62/ЕЕС и дополнениям к ним 99/42/ЕС и 99/177/ЕС.

Пленка из твердого ПВХ соответствует Директивам Федерального института защиты здоровья потребителей и ветеринарной медицины (BgVV), рекомендации II и  IX. Остаточное содержание мономеров (VC) ( 0,5 ррм (в соответствии с европейской Директивой 78/142/ EWG, приложение 1).

Пленки соответствуют Распоряжению о потребительских товарах от 23.12.1997г. и Директиве ЕС 2002/72/ЕС  (вместо 90/128/ЕС).

Особые признаки:			-  ударопрочные

-  пригодны для офсетной печати с УФ сушкой и шелкотрафарета

-  хорошая химическая стойкость

| Свойства | Стандарты | Величина | Единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина | DIN 53370 | 140-800 | (m | Допуски (10%(80…200(m) ( 7% ((200 …400(m) ( 5% ( ( 400(m) |
| Плотность | DIN 53479 | 1, 37( 0,02 | г/см3 |  |
| Прочность на разрыв (в зависимости от толщины) | DIN 53455 | (45 | Н/мм2 | Скорость контроля V 50 мм/мин., замеренная в продольном направлении |
| Ударная вязкость | DIN 53448 | (450 | кДж/м2 | замер в продольном направлении |
| Точка размягчения по ВИКА | DIN EN ISO 306 | 72 ( ( | (С | замер в масле, способ В/50 |
| Максимальная температурная нагрузка без остаточного изменения размера |  | +55 | (С |  |
| Поверхностное напряжение |  | ( 36 | мН/м | Измерение с контрольными чернилами |
| Поверхностное отражение |  | ( 10 | GE | Угол измерения 85 ( |
| Поверхностная шероховатостьRZ | DIN 4768 | 15 (3 | (( | C 2-х сторон, измерит. Прибор пертометер М4Р4 Lt2,5 = длине измеряемого отрезка 15 мм |
| Холодноломкость |  | -10 | (С | Метод с падающим молотом |

Все данные из данного листка соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний. Этим они не обеспечивают определенные свойства продуктам или пригодность для конкретного применения.

________________________________________________________________________

КLÖCKNER PENTAPLAST GmbH абон. почт.ящик 1165 D-56401 Montabaur Тел. 49 02602 9150, факс 49 02602 915297